PLIEGO DE CONDICIONES

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA

Calle Guadalcampo nº108, 28.794 Guadalix de la Sierra (Madrid)

RAÚL GARCÍA CALVACHE, DNI: 75.256.791-D

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA

Calle Guadalcampo nº108 - 28.794 – Guadalix de la Sierra (Madrid)

El presente Pliego de condiciones técnicas será de obligado cumplimiento en las siguientes obras:

Tipo de obra: 1 Vivienda unifamiliar aislada y piscina

1.-CONDICIONES GENERALES

La interpretación del Proyecto, corresponde al Arquitecto Director de la obra. Ante cualquier omisión y/o contradicción en la documentación contractual del mismo, el Constructor o su representante autorizado solicitarán por escrito la aclaración pertinente, con anticipación suficiente,antes de proceder a la ejecución de las unidades de obra afectadas. Así mismo, no podrá el Constructor alterar alguna de las partes del Proyecto, en particular las que afecten a la cimentación, estructura, ocupación y volumen, sin la autorización expresa, reflejada en el Libro de órdenes, de la Dirección facultativa.

No se considerarán mejoras o modificaciones del Proyecto aquellas que no cumplan el anterior requisito, pudiendo la Dirección facultativa, si lo estima oportuno, ordenar la paralización de las obras y ordenar la demolición de las unidades afectadas con cargo al Constructor.

No se procederá al empleo y colocación de materiales o armaduras sin que sean examinadas, ensayadas, si procede, y aceptadas en los términos que se prescriben en las respectivas condiciones que se estipulan para cada clase de material en el Pliego General de la Edificación.

Para todo lo no especificado en el Pliego precedente, tanto en lo referente a las condiciones de índole Técnica, como las de índole facultativa y económica, será preceptivo en el presente Proyecto, el Pliego General de condiciones de la edificación, compuesto por el Centro experimental de Arquitectura y adoptado por la Dirección General, así como todas las Normas del Gobierno y del MOPU.

Se observarán rigurosamente las POSCE y ESTRECYM, el vigente Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Real decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, así como las que la Dirección facultativa dicte por el carácter excepcional, particular, o especialmente peligroso de las obras que se recogerán en el Pliego de condiciones Particulares y/o en el Libro de órdenes.

Para todo lo relativo a obras de urbanización se observarán rigurosamente las Normativas municipales y las de las distintas compañías suministradoras, prevaleciendo en caso de duda o contradicción aquellas sobre las del Proyecto, sin que esto suponga alteración del proyecto en sus calidades o precios, toda vez que el Promotor está obligado a conocer y hacer cumplir estas Normativas.

2.-CONDICIONES PARTICULARES

Artículo 1º.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º. A). UNO del decreto 462/1971 de 11 de Marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la relación de la normativa técnica aplicable.

Artículo 2º.- Competencias.

El Aparejador o Arquitecto Técnico, comprobará el replanteo de la obra y preparará el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. Antes de comenzar la obra comprobará las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. En caso necesario comunicará las deficiencias observadas al Coordinador de Seguridad y Salud. Este profesional es el responsable de la puesta en obra de los materiales y su correcta ejecución.

Nadie, incluidos los técnicos de la OCT, puede ordenar ejecución alguna de obra, excepto la Dirección Facultativa. Los técnicos de control pueden exclusivamente emitir reservas técnicas por escrito dirigidas al Arquitecto.

Artículo 3º.- Excavaciones y rellenos.

La Propiedad o su representante autorizado, comunicará de forma fehaciente y con antelación suficiente a los propietarios colindantes y/o medianeros el comienzo de las obras.

En el caso de rellenos de zanjas de drenaje en muros de contención a dos caras de más de 150 cm el vertido se hará con trompas o por tongadas tanto para la grava como para la tierra, evitando caídas libres de material superiores a esa altura.

Artículo 4º.- Resistencia del terreno.

Será la indicada en la memoria de cálculo toda vez que se han hecho ensayos.

Artículo 5º.- Avisos a la empresa de control.

El constructor avisará a dichas empresas con 48 de antelación.

Artículo 6º.- No se podrá hormigonar hasta que la Dirección Facultativa dé el visto bueno a la colocación y cuantía de las armaduras según los Planos del proyecto o sus modificaciones aprobadas. Las armaduras se doblarán en frío si tienen menos de 35 mm de diámetro y en caliente en los demás casos. Se cepillarán para limpiarlas de herrumbre.

Artículo 7º.- El constructor conservará para la dirección Facultativa o el OCT contratado, los albaranes con las características de los aceros empleados y de los hormigones utilizados.

Artículo 8º.- Armados.

Se configurarán rigurosamente según los planos y se situarán con exactitud dentro de los encofrados tomando todas las precauciones necesarias para impedir los desplazamientos antes del hormigonado. Cuando la temperatura media baje de los 5º C, no podrá hormigonarse ni levantar fábrica de mortero, salvo que se empleen aditivos específicos con la dosificación adecuada aprobados por la Dirección Facultativa.

Artículo 9º.- Materiales. 9º.1.- Ladrillos y bloques.

Deberán cumplir las condiciones que se recogen el Pliego de recepción RL-88 y la Norma UNE67019. Los bloques la Norma UNE 67019

9º.2.- Morteros.

Para cal de hidróxido de cal en polvo envasada en fábrica en sacos herméticos los morteros tendrán las siguientes composiciones y resistencias a los 28 días:

Tipo de Mortero

Resistencia min.

a compresión fm 28 días

Composición por volumen

M	kp/cm2	Cemento      Cal     Arena

| M20 | 200 | 1 |  | _ | 21/2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M15 | 150 | 1 |  | _ | 3 |  |
|  |  |  | 1 |  | ½ | 4 |
| M10 | 100 | 1 |  | _ | 4 |  |
|  |  |  | 1 |  | ½ | 5 |
| M5 | 50 | 1 |  | _ | 6 |  |
| 9º.3.- Cementos. |  |  | 1 |  | 2 | 7 |

Según el Pliego de recepción RC-88. Se aconseja la utilización del cemento Pórtland I 35 en general. Son también aconsejables el I 35 SR en fábricas sobre terrenos yesíferos y el I 35 MR el ambiente marítimo. También son admisibles los Pórtland I 35 B para coloraciones claras de los morteros. No son aconsejables los cementos de alta resistencia inicial y el general los del tipo 450 y

455. Los cementos aluminosos están prohibidos.

9º.4.- Cales.

Pueden utilizarse cales aéreas apagadas del tipo CA.1 y CA.2, como hidráulicas del tipo CH-2 y CH-5. Estas últimas están en desuso. Se utilizarán para dar plasticidad al mortero y clarearlo. Su empleo es aconsejable cuando la relación en volumen c:a es < 1:4.

9º.5.- Arenas, agua y gravas.

En la confección de morteros y hormigones, el agua que se emplee será limpia, en principio todas las aguas potables son válidas aunque se desecharán las que tengan sustancias disueltas en cantidad mayor a 15 gr. /Litro. La arena será natural o de machaqueo o mezcla. Estará limpia, silícea, tamizada y lavada. Las gravas tendrán una resistencia 10% superior a la del hormigón obtenido. Sus dimensiones podrán variar entre 2 y 10 cm para el hormigón en masa y la que se indique en la Norma EH, para el hormigón armado.

Artículo 10º.-

Articulo 10º1.- Fábricas.

En las fábricas, los muros y tabiques deberán levantarse con miras metálicas, al menos en los vértices y cada 5 metros. En muros de carga de ladrillo se entrelazarán todas las hiladas. En el resto se trabarán entre sí con llaves de ladrillo o varillas metálicas,( una cada 60 cm) que serán galvanizadas para evitar la corrosión. Los ladrillos serán de marcas reconocidas y homologados. Se desecharán los heladizos y los que contengan exceso de sales solubles. Se colocarán a restregón, bien humedecidos, sobre tongadas, rellenando bien todas las juntas. Los morteros que se empleen, se ejecutarán dentro de los 10 minutos siguientes a su preparación y será de 250 Kg. salvo disposición en contra.

Las juntas se rellenarán totalmente de mortero.

Las rozas verticales, realizadas después de la construcción del muro, para un espesor de > 24 cm, tendrán un ancho máximo de 150 mm y una profundidad de 30 mm

Las rozas horizontales, realizadas después de la construcción del muro, para un espesor de > 24cm, tendrán un ancho máximo de 100 mm y una profundidad de 20 mm. Debe evitarse hacer este tipo de rozas. En caso de hacerse deberán trazarse a una distancia inferior a 1/8 de la altura del muro por encima o por debajo de la línea de forjado.

Tanto los ladrillos como los cementos y cales que se empleen deben estar protegidos del agua y la fintemperie. Estarán cuidadosamente apilados y protegidos de las heladas.

El cemento almacenado más de 30 días necesitará un ensayo de fraguado y resistencia según el RC-88. El amasado será por medios mecánicos.

Los muros de fábrica no deben ser cargados hasta que hayan adquirido la resistencia suficiente. Se tomarán las medidas necesarias para evitar el vuelco debido al viento, para lo que se arriostrarán con tablones con extremos bien asegurados, tanto durante la ejecución como después de la jornada de trabajo.

Articulo 10º2.- Recepción y control de Fábricas.

Las fábricas deben llegar a obra envasadas en pales para ser descargadas por medios mecánicos. Debe exigirse el sello INCE o Marca AENOR par que el control de recepción sea mínimo.

El Arquitecto técnico establecerá el control de ejecución necesario su frecuencia e intensidad. Para esta obra el control será Normal (75 ≥ fk > 45 Kg / cm2

La recepción de las fábricas a cara vista se hará con el más riguroso criterio de selección por lo que su colocación será muy esmerada.

No se admitirán hiladas discontinuas, aparejos inclinados o sin una perfecta planimetría.

Artículo 11º.- Los tabiques de cocinas, baños, cuartos de calderas y en general en los habitáculos por los que discurran instalaciones de fontanería y calefacción, serán de ladrillo hueco doble aparejado con mortero de cemento.

El resto será de ladrillo hueco sencillo o rasilla, salvo que en el Proyecto se indique lo contrario.

Artículo 12º.- Revestimientos. Nombre genérico que sirve para determinar cualquier acabado de tipo continuo.

Artículo 12º.1.- Morteros monocapa.

Los morteros monocapa, son morteros fabricados industrialmente, predosificados en sacos solo a falta de agua para el fraguado. Se componen básicamente con las siguientes materias primas: Conglomerantes

hidráulicos (cementos y cales), Áridos y cargas minerales, Aditivos, entre los que destaca el retenedor de agua para evitar Fisuraciones, cargas ligeras, fibras, pigmentos y agua.

El mortero monocapa debe tener unos parámetros técnicos y de ejecución que permitan obtener las siguientes características:

Impermeabilidad                          Adherencia

Permeabilidad al vapor de agua Durabilidad

El módulo de elasticidad debe ser bajo (Retracción mm/Mt < 0.7), para que la deformación admitida sea mayor y con buena resistencia a la tracción lo que se consigue con resinas

Se exigirá por parte del Director de la ejecución de obras del Documento de Idoneidad Técnica(D.I.T) y el sello AENOR.

Aplicación.

Los operarios dispondrán de andamiajes tubulares tipo europeo, para realizar el revestimiento en condiciones adecuadas.

Las mezclas serán amasadas, por medios mecánicos, manualmente o con máquina de proyectar. El tiempo de amasado y la cantidad de agua a emplear deberán especificarse en el envase, según obliga el D.I.T. La mezcla se deberá dejar reposar unos minutos, teniendo en cuenta el tiempo útil de abertura, que está comprendido entre 30 minutos y un ahora y en cualquier caso, indicado en las especificaciones del producto. Pasado este tiempo no se deberá permitir la aplicación de masa alguna.

El soporte, generalmente ladrillo, debe tener la resistencia, planeidad, limpieza, rugosidad y porosidad adecuada, lo que en general cumplen los ladrillos para revestir.

Puesta en obra. Condiciones ambientales.

No se dará el revestimiento por debajo de los 5º y por encima de los 30º centígrados ni en horas en que persistan las heladas. Se evitará la ejecución en tiempo lluvioso.

Ejecución.

Se comienza la ejecución extendiendo bandas de 10 cm de ancho sobre las que se asientan los junquillos. El espesor mínimo que debe existir es de 8 mm.

La separación máxima para las juntas de trabajo debe ser de 2,50 metros las juntas horizontales y de 7 a 8 metros las verticales. Es buena práctica dar una mano de 2 a 3 mm de espesor para regularización y posteriormente otra para obtener un espesor acabado de 10 a 15 mm mínimo. Para espesores superiores hasta 25 mm el revestimiento debe ser armado, desaconsejándose en cualquier caso espesores superiores. En juntas entre distintos materiales, para evitar la Fisuración se arma extendiendo el material en la junta y a ambos lados y sobre el mismo se aplica una malla de fibra resistente a los álcalis que sobrepase la junta 20 cm para finalmente aplicar una capa que recubra la malla.

En caso de acabados con áridos proyectados, una vez aplicado y regleado el mortero y tras dejar que la masa endurezca unos 15- 30 minutos, se proyecta el árido seleccionado, lavado, con una humedad máxima del 2% con grano entre 3 -5 mm para acabado fino y 9 - 12 para grueso.

Artículo 12.2.-Otros Revestimientos.

Los yesos que se utilicen, estarán limpios de tierras y se amasarán con un volumen de agua igual al suyo. La rotura mínima a compresión será de 50 Kg./cm2. Su endurecimiento se producirá en 5minutos. El yeso que se emplee para enlucidos será perfectamente blanco y muy tamizado. En obra se conservará en lugar muy seco.

Artículo 13º.- Forjados de piso.

Tendrán un canto mínimo de 11 cm. Viguetas en T sencilla.

Los forjados de piso serán de marca comercial oficialmente homologada.

Dada la diversidad de marcas, los planos de forjado y armados del Proyecto son indicativos. En el presente proyecto se ha elegido, la casa comercial Somapre quien proporcionará los planos de armado y características. En el caso de que la marca comercial sea distinta el constructor entregará con antelación suficiente al Arquitecto y a la OCT los planos de armado y características de la marca comercial elegida para su comprobación, así como los planos de montaje con la suficiente antelación, basados en las sobrecargas establecidas en la memoria de cálculo.

En cualquier caso el acero para refuerzos será en momentos negativos será tipo B- 400, el hormigón será de 250 Kg. / cm2 de fck con árido de río de 20 mm máximo. En la losa superior se colocará una armadura de reparto de alambre de acero de 5 mm en mallazo de 200 x 300 x /5 x5del tipo B-500-T según Norma EF-96. Aunque el terreno es plano, si al pasar el nivel se observa que el desnivel supera los 60 cm para capa de compresión terminada (3 contrahuellas de 20 ), se colocará otro peldaño repartiéndose la altura entre 4 contrahuellas, considerándose este aumento dentro de la medición y sin cargo alguno en todas las partidas que afecten.

En todos los casos el canto mínimo será de 17 + 4 cm, salvo disposición en contrario.

El hormigonado se avisará con 48 horas de antelación y deberá ser autorizado por escrito en el libro de Órdenes por la Dirección facultativa.

En caso contrario, esta podrá ordenar, con cargo al Constructor, las pruebas de carga que estime oportuno. Se exigirá siempre la presencia de zuncho de atado en las cabezas de las viguetas con un cantono menor que el del forjado. Se exigirán las dimensiones mínimas de la EF-96 en función de los distintos tipos de enlaces entre muros y forjados. Salvo que se indique lo contrario el apoyo se hará por entrega con un mínimo de 10 cm.

En caso de apoyo por prolongación (en viguetas armadas exclusivamente), la longitud mínima será de 10cm en apoyos extremos y 6 cm en apoyos interiores.

Así mismo será de 10cm en apoyos extremos en apoyos interiores el macizado.

Se colocarán sopandas centrales, antes del montaje de las bovedillas, a una separación máxima de 1,70 metros.

Artículo 14º.- Aislamientos e Impermeabilizaciones.

El aislamiento térmico se colocará en la cámara de los cerramientos y sobre el forjado de cubierta. Tendrá un espesor de 4 cm y será del tipo indicado en el Proyecto, En general proyectado en cámaras y colocado en las entrecalles en la cubiertas de tipo tabiques palomeros con una densidad de 15 Kg. /m3 como mínimo. En las cubiertas de cerchas metálicas se colocará el aislamiento sobre la chapa galvanizada.

Se colocarán láminas o pinturas impermeabilizantes HDPE, como las descritas en la memoria del proyecto en el trasdós de los muros que vayan a quedar bajo rasante. Las cámaras de forjados inferiores, estarán correctamente ventiladas mediante mechinales y piezas especiales y llevaran todas cámaras aislamiento térmico incluso en el semisótano y garaje.

Artículo 15º.- Carpinterías.

Salvo que en el Proyecto se indique lo contrario, la carpintería exterior de ventanas será de aluminio lacado e incorporará vidrio doble con cámara estanca sellada de 4/6,3/4 mm y rotura de puente térmico.

La madera para la carpintería de taller tendrá una humedad inferior al 7%. No se fijará ninguna hoja sin que esté el cerco aplomado, nivelado y sus largueros derechos por canto y tabla.

Artículo 16º.- Red de abastecimiento de agua.

Será de tubería tricapa.

El armario para la acometida alojara el contador o contadores y será normalizado.

La red tendrá distribución superior por techos y paramentos, con velas hasta los grifos en rozas practicadas al efecto y posteriormente tapadas. Se admite la red por el suelo siempre que esta debidamente protegida. Las instalaciones de fontanería y calefacción que discurran por lugares transitados por personas, carretillas o maquinaria, se protegerán adecuadamente para evitar su desplazamiento y aplastamiento. No se solará,

alicatará hasta haber probado que, a las presiones de trabajo, no existen fugas y que el caudal en el grifo más desfavorable es el adecuado.

Artículo 17º.- Las pendientes para desagües en general y para la red de saneamiento serán como mínimo del 1%. Durante la ejecución de la obra se taparán las arquetas para impedir la entrada de residuos. Antes de entregar las obras el Promotor ordenará las pertinentes pruebas en la red con colorantes o de la forma que considere oportuna. Estarán convenientemente aisladas e instaladas para evitar ruidos y vibraciones.

Artículo 18º.- Las caídas de tensión eléctrica máximas admisibles, serán de: línea repartidora el 1 %, circuitos de alumbrado el 3 %, circuitos de fuerza el 5 %.

En la instalación eléctrica, tanto los hilos como los cables, llevarán grabado en su envuelta la Marca Común HAR , que garantiza que su producción está sometida a una vigilancia continuada (UNE 21-031-83, punto 1.3 ).

Artículo 19º.- Para las obras de urbanización se estará en lo dispuesto en el Art. nº 6 del Pliego de condiciones Generales. En particular en relación de las distancias entre las conducciones de los distintos servicios, que el Promotor y Constructor están obligados a conocer y respetar.

Artículo 20º.- Teniendo en cuenta la diversidad y variación en las normativas para conducciones, etc, los entronques de las distintas acometidas a las redes de propiedad municipal o de las distintas compañías suministradoras se realizarán de acuerdo con las normativas respectivas, con independencia de lo especificado en el Proyecto con el que puede haber variaciones, sin que esto suponga motivo de reclamación por parte del Promotor, toda vez que los precios del Proyecto son orientativos y no vinculan al Arquitecto con el Control económico de la obra.

Artículo 21º.- Plan de control del Hormigón

De forma específica se seguirá el siguiente Plan de Control de Calidad para el Hormigón armado, según la EHE:

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGÓN

Elaboración:	en central sin sello de calidad.

Tipo de hormigón:	HA/25/P/40 II a) en cimentación HA/25/P/20 I en estructura.

Tipo de cemento:	Cementos comunes.

Tipo de árido:	Por machaqueo Ø 40Durabilidad:

Recubrimiento nominal	r nominal > 35 mm. Id contra el terreno	r terreno >

70 mm.Relación agua /cemento a/c < 0,6 Contenido cemento	C > 275 Kg. / m3

Docilidad	Plástica (3-5) ± 1

Compactación	Vibrada normal.

Dosificación	Siempre hormigón. Recepción:

Se recepcionarán en obra los componentes salvo si la central tiene control

De producción. Se harán ensayos de consistencia siempre que se fabriquen probetas para control de resistencia.

El ensayo será de tipo estadístico, con 6 lotes, dos amasadas por lote y mas de dos probetas por amasada. Por cada lote se harán dos series de 5 probetas cada una de la cuales 2 probetas de cada serie se romperán a los 7 días y las otras 3 a los 28 días.

Los recubrimientos se garantizarán mediante la colocación de separadores homologados según el Art. 66.2.

Artículo 22º.- Plan de control del Acero

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL ACERO

Barras corrugadas y mallas electrosoldadas B 500 S f ץ k > 500 N / mm2

Se exigirá certificado de garantía firmado. Cada partida llevará certificado de adherencia. El tipo de control del acero será normal.

CONDICIONES ECONOMICAS.

Artículo 23º.- Los precios del presupuesto de ejecución material son orientativos, no pudiendo el Constructor basarse en ellos para ninguna reclamación. Los precios vinculantes serán los de su propia oferta, aceptada por la Propiedad y sin vinculación del Arquitecto que no tiene encargado el control económico de la presente obra.

Los precios contradictorios que puedan aparecer en virtud del artículo precedente, se establecerán de común acuerdo entre las partes.

Artículo 24º.- El abono de las obras, salvo que en el contrato se especifique lo contrario, se hará por acuerdos entre promotor y constructor valorando como es habitual en este tipo de obras por metro cuadrado construido y la memoria de calidades que se establezca entre ellos tomando como base las del proyecto de ejecución. En el caso de que se desee que el presupuesto de ejecución coincida de forma expresa con las mediciones y precios reales de mercado se le deberá comunicar al arquitecto de forma fehaciente y en cualquier caso por escrito.

Por esta razón no podrá haber reclamaciones al Arquitecto por falta de coincidencia en las mediciones que aparecen en el proyecto comparadas con la realidad, ni sobre los precios que aparecen en el mismo, que se obtienen por lo general en base a unos mínimos colegiales, salvo que exista la comunicación mencionada.

El contrato entre propiedad y promotor no obliga al arquitecto salvo en lo que este ya comprendido en la práctica profesional y las normas de la buena construcción.

Se admite la certificación sobre acopios en un 10% de la obra a realizar, para los acopios que se visualicen en la obra. Para los depositados en almacenes deberán estar garantizados por un aval.

Las certificaciones descriptivas y de estado constructivo con valoraciones por porcentaje, que necesite el promotor para las entidades financieras, no se consideran certificaciones de obra al no llevar mediciones.

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

Artículo 25º.-Las funciones técnicas del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico, serán las reguladas en cada momento por la Legislación vigente.

OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR.

Artículo 26º.- Las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista, serán las contenidas en el epígrafe 2º redactado en el pleno del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 22 y 23 de Febrero de 1990.

Artículo 27º.- Antes de dar comienzo las obras el Arquitecto consignará por escrito en el Libro de Órdenes, que la documentación aportada le resulta al constructor suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra o en caso contrario, este solicitará las aclaraciones pertinentes.

El comienzo de las obras se consignará en dicho libro, si no indica lo anterior se entiende que es así con la firma de la primera hoja del libro de órdenes como aceptación por parte de la constructora.

No se podrá bajo ningún concepto comenzar ningún trabajo sin que esté concedida la licencia de obras.

El comienzo de las mismas se comunicará a la Dirección de forma fehaciente- carta certificada, telegrama, etc.-, con 48 horas de antelación, no haciéndose responsable el Arquitecto de cualquier incidencia de no hacerse así.

Artículo 28º.- En la oficina de obras, convenientemente acondicionada, el Constructor tendrá siempre, a disposición de la Dirección facultativa: El Proyecto de ejecución completo y sus modificaciones, la Licencia

de obras, el Libro de Órdenes y asistencias, el Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el Plan de Seguridad.

Artículo 29º.- El Constructor viene obligado a comunicar a la Propiedad la persona designada como delegada, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación y facultades para representarle y adoptar cuantas decisiones competan a la Contrata.

El Jefe de obra por si o por medio de sus técnicos, si los hubiere, estará presente durante la jornada de trabajo y acompañará a la Dirección facultativa en las visitas de obra, consignando en el Libro de Órdenes, las incidencias y recomendaciones que aquella estime oportuno.

Si en el transcurso de los trabajos fuese menester realizar cualquier clase de ellos no especificados en este Pliego, se ejecutarán con arreglo a las instrucciones del Arquitecto Director y a la buena práctica constructiva.

En ningún caso el constructor tomará decisiones sin contar con el Arquitecto autor del proyecto si fueran relativas a modificaciones que afecten al proyecto o al Arquitecto y/o Arquitecto Técnico, si fueran relativas a la ejecución de la obra.

Las opiniones o criterios que la propiedad/ Promotor manifieste al constructor u operarios, relativas a la práctica constructiva, son exclusivamente opiniones en absoluto vinculantes, que el constructor no podrá alegar para ejecutar obra alguna.

Para los materiales no especificados aquí, el Promotor presentará catálogos y muestras para su aprobación por el Arquitecto.

Artículo 30º.- Comienzo y Paralización de las obras.

En caso de paralización temporal de las obras, por el motivo que fuere, la Dirección facultativa lo comunicará de forma fehaciente al Ayuntamiento, indicando la fecha y las causas de la misma.

El Promotor estará obligado a tomar todas las medidas de mantenimiento necesarias para evitar el deterioro de la obra realizada y el robo o merma de los acopios de obra hasta la reanudación de la misma o la resolución del Contrato.

Así mismo vallará la obra y tomara las medidas necesarias para que la seguridad de viandantes y vehículos esté garantizada. En caso de forjados sin cerramientos se mantendrán las redes tipo horca el tiempo necesario.

Artículo 31º.- Comienzo de las obras

No se iniciarán las obras hasta que, una vez concedida la licencia municipal, en presencia del Contratista, se compruebe el replanteo por parte de la Dirección facultativa, con el fin de verificarla realidad geométrica de la obra y la viabilidad del Proyecto y obre en poder del Ayuntamiento la hoja de Dirección de los Técnicos intervinientes.

No se iniciarán las obras hasta que, una vez concedida la licencia municipal, El Arquitecto Director, lo autorice por escrito en el libro de órdenes y conste fehacientemente la existencia de Plan se S y Salud, Coordinador y alta del Centro de trabajo.

Artículo 32º.- Personalidades Jurídicas.

A todos los efectos y mientras no se indique expresamente, el promotor y el propietario son una misma persona.

Artículo 33º.- Calidades.

Las calidades especificadas en el presente proyecto son orientativas pudiendo previa consulta, modificarlos el Promotor siempre y cuando no signifique merma en la seguridad o contradiga la normativa sea del tipo que sea.

Según el Art. 26, de este pliego, la adjudicación de la obra y su abono se hará por deseo de la propiedad valorando metros cuadrados construidos y memoria de calidades, por lo que las mediciones y calidades incluidas en el proyecto son aproximadas e indicativas. Por esta razón no habrá lugar a ninguna reclamación por parte de la propiedad o constructor si estas no coinciden con la realidad.

Artículo 34º.- Tolerancias dimensionales

El promotor admite como normal en el proyecto una tolerancia en las superficies útiles y construidas así como en las medidas lineales, en más o en menos, del orden de un 4% debida a juntas de dilatación,

aparejos a la capuchina, tendido de yesos, pequeños errores de replanteo. Ajustes en caso de vivienda prefabricada, etc.

Artículo 35º.- CTE

Para asegurar el cumplimiento el cumplimiento de las exigencias básicas contenidas en el Código Técnico de la edificación, CTE, se ha hecho uso de la Normativa básica vigente en la aplicación de las disposiciones transitorias del Real Decreto 315/2006 de 17 de Marzo.

En la documentación final de obra se dejara constancia de las verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales.

Así mismo se incluirán las modificaciones autorizadas por el director de obra, los controles efectuados con sus resultados.

Artículo 36º.- Uso de imágenes

El promotor permite el uso de imágenes por parte del técnico redactor y la dirección facultativa tanto del estado actual de la vivienda y/o parcela como del estado definitivo con fines promocionales o publicitarios.

Artículo 37º.- Control técnico de la obra

El control técnico de la obra se realizará exclusivamente por la dirección facultativa contratada para tal fin. Cualquier otra intervención técnica en la misma tanto por parte del constructor como del promotor le permiten con pleno derecho a la dirección facultativa el tomar la decisión de desvincularse la obra a todos los efectos presentes o retroactivos según considere.

Artículo 80º.- Cambios de planos

Cuando se realicen modificaciones en los planos de proyecto redactado durante la ejecución de laobra, estos se reflejarán de cara al final de obra. En ningún caso, salvo decisión de la dirección facultativa por estimarlos necesarios, se emitirán nuevos planos de dichos cambios.

3.-PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES Y ESTANQUEIDAD

Justificación de la realización de pruebas de servicio para la aceptación de las siguientes partes de obra:

CERRAMIENTOS EXTERIORES Y FÁBRICAS A REVESTIRESCORRENTIA.

La prueba se realizará conjuntamente con la de escorrentía en carpintería exterior.

CARPINTERIA EXTERIORESCORRENTIA

Mediante un difusor de ducha, conectado a una manguera, se proyectará agua en forma de lluvia sobre la carpintería recibida acristalada. Se mantendrá el ensayo durante ocho horas.

CUBIERTAS INCLINADAS Y PLANASESTANQUEIDAD

Una vez tapados todos los desagües, se verterá agua hasta un nivel de 5 cm. por debajo del puntomás alto de la entrega, sin superar los 15 cm. en ningún punto, durante 24 horas. Si no es posible la inundación, riego continuo durante 48 horas.

INSTALACION DE FONTANERIARED GENERAL DEL EDIFICIO PRUEBA HIDRAULICA

Se efectuará la prueba a nivel de la calzada con una presión de 20 Kg./cm2.

Se llenará de agua toda la instalación manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación empleando la bomba, previamente conectada se le pondrá en funcionamiento hasta alcanzar una presión de 20 Kg/cm2. Una vez conseguida, se cerrará la llave de paso de la bomba y se procederá a reconocer toda la instalación para asegurarse que no existe pérdida.

A continuación se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio, con un mínimo de 6 Kg./cm2 y se mantendrá esta presión durante quince minutos. Se dará por buena la instalación si durante este tiempo la lectura del manómetro ha permanecido constante.

Las presiones aludidas se refieren a nivel de la calzada.

INSTALACION PARTICULAR DE FONTANERIAPRUEBA HIDRAULICA

Se realizará la prueba descrita en el apartado anterior, antes de empotrar las conducciones.

INSTALACION DE SANEAMIENTO

RED HORIZONTAL. ESTANQUEIDAD DE CONDUCIONES SUSPENDIDAS

Se comprobará que a conducto lleno, no existen pérdidas apreciables en 24 horas. RED DE DESAGUES Y FUNCIONAMIENTO DE BAJANTES

Simultaneando el funcionamiento del 20% de los aparatos y la evacuación de cubierta planas.

INSTALACION DE CALEFACCIÓNPRUEBA HIDRAULICA

Se realizará la prueba descrita en el apartado anterior, antes de empotrar las conducciones.

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

Se realizará prueba de buen funcionamiento y seguridad por el técnico instalador.

INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

Se realizará prueba de buen funcionamiento y seguridad por el técnico instalador.

INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Se verificará la correcta colocación y documentación de todos los elementos definidos en proyecto.

Guadalix de la Sierra, a 22 de Enero de 2023

Fdo: Juan Pablo García Gómez Arquitecto

Fdo: Raúl García Calvache

NORMATIVA TECNICAAPLICABLE

ÍNDICE

- Normas de carácter general

  - Normas de carácter general

- Estructuras

- .1 Acciones en la edificación

  - Acero

  - Hormigón

  - Madera

  - Forjados

- Instalaciones

  - Agua

  - Audiovisuales y Antenas

  - Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria

  - Electricidad

  - Instalaciones de Protección contra Incendios

- Cubiertas

  - Cubiertas

- Protección

  - Aislamiento Acústico

  - Aislamiento Térmico

  - Protección Contra Incendios

  - Seguridad y Salud en las obras de Construcción

  - Seguridad de Utilización

- Barreras arquitectónicas

  - Barreras Arquitectónicas

- Varios

  - Instrucciones y Pliegos de Recepción

  - Medio Ambiente

  - Otros

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Ordenación de la edificación

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:

Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación

Artículo 105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2002

Código Técnico de la Edificación

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda B.O.E.: 28-MAR-2006

(El régimen de aplicación se encuentra contenido en las disposiciones transitorias del citado R.D.) Certificación energética de edificios de nueva construcción

REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 31-ENE-2007 (Periodo de aplicación voluntaria: 1/05/07 a 31/10/07)

- ESTRUCTURAS

1,1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

DBE SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo B.O.E.: 28-MAR-2006

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento B.O.E.: 11-OCT-2002

  - ACERO

DBE SE-A. Seguridad Estructural - Acero

Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006, de 17 de marzo B.O.E.: 28-MAR-2006

  - HORMIGÓN

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08

  - MADERA

DBE SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo B.O.E.: 28-MAR-2006

- INSTALACIONES

  - AGUA

DBE HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5)

Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo B.O.E.: 28-MAR-2006

  - AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-FEB-1998

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.: 14-MAY-2003

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

ORDEN 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.: 27-MAY-2003

  - CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios.

REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 5-AGO-98

Corrección errores: 29-OCT-98

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los edificios.

REAL DECRETO 1218/2002, de 22-NOV, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 3-DIC-02

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio B.O.E.: 4-SEPT-06

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “ Instalaciones petrolíferas para uso propio” REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 23-OCT-97

Corrección errores: 24-ENE-98

MODIFICADA POR:

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20- OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997,de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.

REAL DECRETO 1523/1999, de 1-OCT, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 22-OCT-99 Corrección errores: 3-MAR-00

DBE HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo

B.O.E.: 28-MAR-2006

  - ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E.: suplemento al nº       224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo B.O.E.: 5-ABR-2004

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E.: 19-FEB- 1988

  - INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 14-DIC-1993

Corrección de errores: 7-MAY-1994

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo

ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 28-ABR-1998

- CUBIERTAS

3.1) CUBIERTAS DBE HS-1. Salubridad

Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo B.O.E.: 28-MAR-2006

- PROTECCIÓN

  - AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma Básica de la edificación "NBE-CA-88" condiciones acústicas de los edificios ORDEN de 29 de septiembre 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: 8-OCT-1988

Aprobada inicialmente bajo la denominación de:

Norma "NBE-CA-81" sobre condiciones acústicas de los edificios

REAL DECRETO 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: 7-SEP-1981

Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82” sobre condiciones acústicas de los edificios

REAL DECRETO 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: 3-SEP-1982

Corrección errores: 7-OCT-1982

  - AISLAMIENTO TÉRMICODBE-HE-Ahorro de Energía Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo B.O.E.: 28-MAR-2006

  - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSDBE-SI-Seguridad en caso de Incendios Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo

B.O.E.: 28-MAR-2006

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio B.O.E.: 17-DIC-2004

Corrección errores: 05-MAR-2005

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo B.O.E.: 02-ABR-2006

  - SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

4.5) B.O.E.: 25-OCT-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-NOV-2004

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 29-MAY-2006

Prevención de Riesgos Laborales

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 31-ENE-2004

Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 1-MAY-1998

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 29-MAY-2006

Señalización de seguridad en el trabajo

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-NOV-2004

Manipulación de cargas

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997

Utilización de equipos de protección individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 12-JUN-1997

Corrección errores: 18-JUL-1997

Utilización de equipos de trabajo

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 7-AGO-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-NOV-2004

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 11-ABR-2006

Regulación de la subcontratación LEY 32/2006, de 18 de Octubre B.O.E.: 19-OCT-2006

4.6) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓNDBE-SU-Seguridad de utilización Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006, de 17 de marzo B.O.E.: 28-MAR-2006

- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios

REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo B.O.E.: 23-MAY-1989

- VARIOS

  - INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN Instrucción para la recepción de cementos "RC- 03"

REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 16-ENE-2004

Corrección errores: 13-MAR-2004

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno

B.O.E.: 09-FEB-1993

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE.

REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 19-AGO-1995

  - MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre

B.O.E.: 7-DIC-1961

Corrección errores: 7-MAR-1962

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 1-MAY-2001

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación B.O.E.: 2-ABR-1963

  - OTROS

Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos

DECRETO 1653/1964, de 14 de mayo, del Ministerio de la Gobernación B.O.E.: 9-JUN-1964

Corrección errores: 9-JUL-1964

MODIFICADO POR:

Modificación del Reglamento de los servicios de correos ORDEN de 14 de agosto de 1971 del Ministerio de Gobernación

B.O.E.: 3-SEP-1971

Madrid, a 22 de Enero de 2023

Juan Pablo García Gómez

Arquitecto